表LO1  技术交底记录

编号：

| 工程名称 | 松苑×××#楼 | 施工班组 | 防水班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 | 屋面卷材防水分项工程 | 施工图号 | 建施× |
| 相对人签字 | ××× |  |  |
| 交底内容： SBS改性沥青卷材屋面防水层施工 一、 施工准备 1、主要材料： （1）SBS改性沥青防水卷材（有保护砂粒，厚度4mm）具有出厂合格证，并按规定抽样送检，复试合格。 （2）成品冷底子油具有出厂合格证。 （3）橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缝。 （4）90#汽油、二甲苯，用于清洗受污染的部位。 2、主要机具： 塔吊、可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀。 3、作业条件： （1）屋面保温层、找平层已经监理单位检查验收合格。 （2）基层坡度符合设计要求，表面平整、牢固，基层表面干燥，含水率不大于9%。 二、施工工艺 （热熔法施工）： 基层清理（软基层）→涂刷基层冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴卷材 →热熔封边→（防水施工后）清理 1、基层清理：施工前将基层表面上的尘土、杂物、灰浆硬块及凸出部分清理干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 2、涂刷基层冷底子油：冷底子油搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层后，开始铺贴卷材。 3、附加层施工：女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，必须粘贴牢固。 4、铺贴卷材：本工程施工采用满粘法。在卷材的一端用可燃性气体焰炬将卷材涂盖层熔融，随即固定在基层表面。多层铺设时接缝应错开。应将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴卷材时，可燃性气体焰炬嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上，距粘贴面300 mm左右处，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴、压实，搭接部位应满粘牢固，长边搭接为80mm，短边搭接为100mm。相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽；上下两层卷材接缝应错开1/3幅宽，卷材不得相互垂直铺贴；施工从坡度低到高方向粘贴。 |  |  |  |

技术交底记录（附页1）

| 交底内容： 5、热熔封边：将卷材搭接处用可燃性气体焰炬加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度，用铁抹子压实；末端收头用密封膏嵌填严密。 6、（防水施工后）清理：用90#汽油、二甲苯清洗受污染的部位。 三、质量标准 1、主控项目： （1）所用卷材及其配套材料必须具有出厂合格证，且卷材复试合格。 （2）卷材防水屋面细部构造做法： ①女儿墙、防水做法：铺贴在立墙上的卷材高度为250 mm（见图1）。突出屋面结构的连接处同女儿墙做法。 ②无组织排水檐口：在800宽的范围内卷材应满粘，卷材收头应固定封严（见图2）。 ③伸出屋面管道根部做法：根部周围做成圆锥台，防水层收头处用钢丝箍紧，并嵌密封材料。（见图3） ④水落口卷材防水做法：水落口连接各层卷材应牢固地粘贴在杯口上，压接宽度大于100mm。（见图4） 阴阳角做法：阴阳角处做成圆弧，阴阳角的做法是在距角每边100 mm范围内，用密封材料涂封，然后再铺贴增强附加层。（见图5-1，5-2） （3）卷材防水严禁有渗漏现象。 2、一般项目： （1）铺贴卷材防水层的基层，泛水坡度应符合要求，表面无起砂、空鼓、开裂，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处应呈圆弧形。 （2）排气屋面的排气道应纵横贯通，不得堵塞。 （3）卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合要求。且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、褶皱、损伤等缺陷。 （4）卷材的铺贴方向应正确，搭接宽度的允许偏差为-10mm。 四、施工中应注意的问题 1、技术要求 （1）热熔贴法铺贴卷材，注意使火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离，根据火焰大小适当调整距离；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，防止过分加热或烧穿卷材。 （2）改性沥青卷材防水层铺贴立面、大坡面时，采用满贴法并尽量减少短边搭接，以利粘结牢固和防止卷材下滑。 2、质量要求 （1）不得有空鼓和搭接不良相象。 （2）施工时基层应清理干净，卷材粘贴应压实，不得有张嘴，翘边，褶皱等现象。 |  |
| --- | --- |

技术交底记录（附页2）

交底内容： （3）转角、管根、水落口附加层和卷材搭接处等细部构造，应细心操作以避免产生渗漏现象。 3、成品保护 （1）已铺贴好的卷材防水层，应采取保护措施，不得损坏，以免造成隐患。 （2）穿过屋面、墙面防水层处的管根，施工中与完工后不得损坏变位。 （3）屋面水落口处，施工中应进行临时封堵，以防落进杂物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，以便保证管内、口内畅通。 （4）屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。 （5）卷材垂直放置，不得堆放。 4、施工安全 （1）雨天、五级风及其以上时不得进行施工；施工气温高于35℃时防止中暑。 （2）改性沥青卷材及辅助材料均有毒素，操作者必须戴好口罩、袖套、手套等劳保用品。 （3）用90#汽油、二甲苯清洗受污染的部位时，尽量避免烧伤。 （4）材料存放及施工中注意防火，必须备齐防火设施及用具。 5、质量验收记录 依据嘉宁软件填写质量验收记录。

技术交底记录（附页3）

| 图 1 图 2 交底人： 日 期： |  |  |
| --- | --- | --- |

| 工 程 概 况 建筑面积 | 10800m2 | 层数 | 11层局部12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 长40.00m、宽22.50m、高度34.80m |  |  |
| 结构型式 | 框架结构 |  |  |
| 分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等) 设计要求：平屋面为有组织管道井内排水，电梯间、楼梯间屋面为无组织排水，设女儿墙，屋面有电梯通风设备基础座， 卫生间排气孔，设计排水坡度为3%。 |  |  |  |
| 施工现场情况：（需要交代的与施工交底有关的内容。如：现场的土质、场地、流水段的划分等） 隔气层、保温隔热层、找平层、排水坡度均符合设计及规范要求，并验收合格，已做完验收记录。 |  |  |  |