技术交底记录

编号：

| 工程名称 | XXXX工程 | 施工班组 | 力工、机械班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 | 土方回填分项工程 | 施工图号 | 结施XXX |
| 相对人签字 | XXXX |  |  |
| 一、施工准备： 1、主要材料：粒径≤50mm的基坑原土 2、主要机具：电动夯机4台、东风140型自卸汽车4台、吊车、铁锹（尖头与平头两种）、水准仪1台、手推车等。 3、作业条件： （1）本工程+0.000标高为204.420。 （2） （2）基础工程已完成。混凝土已达到规定强度。 （3）地下管线、采暖沟等已验收合格。 二、施工工艺： 工艺流程 基层清理→分层铺土→分层夯实→检查密实度→找平验收 1、基层清理：排除基底杂物、垃圾及基坑积水等。 2、分层铺土：自卸汽车把土方运至现场后，用手推车吊车进行铺土，填土厚度控制在250㎜以内，依据+0.000标高下返150mm为回填高度。 3、分层夯实：从一侧向另一侧按顺序夯实，夯实过程中，机器不得行走过快，第二夯应不超过第一夯1/2处，以此类推。夯实遍数不少于3-4遍。 对于承台、承台梁及地下管线等特殊部位，填土厚度不能一次性填至250mm厚，应用人工先在管子周围填土100㎜厚，距管道两边各200mm采用人工夯实。 4、检查密实度：每层夯实后，以质检员检查合格为准。 5、找平验收：依据水平控制线，对高于规定高程的地方及时依线铲平，对低于规定高程的地方补土夯实。 三、质量标准： - 土方回填工程质量检验标准应符合质量验收规范标准要求（表1）的规定。 施工质量验收规范的规定. 项目; 允许偏差或允许值（mm）. 柱基 基坑 基槽; 挖方场 地平整; 管沟; 地面基础层. 机械. 主控项目; 1; 标高; -50; ±50; -50; -50. 2; 分层压实系数; 95%. 一 般 项 目; 1; 回填土料; 黄土含中砂、碎石. 2; 分层厚度及含水量; 分层厚度250mm；含水率9%～15%. 3; 表面平整度; 20; 30; 20; 20. 四、施工中应注意问题： 1、成品保护： （1）回填时，应注意保护承台、承台梁、地下管线及采暖沟墙体不受损坏，发生碰撞破损后，应及时停止施工，并上报项目部。 （2）回填后，应防止地表水或雨后积水对回填完成部位浸泡。 2、应注意的质量问题 （1）回填时需逐层回填。 （2）回填时对于虚土铺过厚、粒径过大的土料，应及时清理。 （3）施工过程中应严格按交底执行，严禁漏夯或夯实遍数不够。 （4）施工作业面不应过大，防止因雨造成回填土浸泡，逐段、逐片分期完成。 （5）如回填土源被雨水浸泡后，禁止回填，待项目部确定土方是否可用于回填土。 （6）含水率过大的淤泥和淤泥质土及树根、草皮等含有机物较多的土类，不得用于回填。 依据嘉宁软件应形成以下纪录：（略） 交底人签字： 日 期： |