表L01 技术交底记录

编号：01

| 工程名称 | 红星×××#住宅楼 | 施工班组 | 饰面砖粘贴班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 | 饰面砖粘贴分项工程 | 施工图号 | 建施×× |
| 相对人签字 | ××× |  |  |
| 交底内容： 外墙饰面砖粘贴工程 一、施工准备 1.主要材料： 鼎鹿牌复合硅酸盐水泥，强度32.5MP；中砂，含泥量≤3%；面砖尺寸、规格、颜色和胶粘剂由项目部控制。 上述各种材料均有出厂合格证，并复试合格。 2．主要机具： 成品外吊架子、搅拌机、切割机、经纬仪、钢片开刀、靠尺、橡皮锤等。 3．作业条件 （1）外吊架子已安设完毕，并检查合格。 （2）阳台栏杆预留孔洞及排水管已处理完毕。 （3）按有关要求样板墙已做验收。 上述各项已通过有关部门检查验收，符合要求。并且同意进行大面积施工。 二、施工工艺 吊垂直、套方、找规矩→弹线分格→排砖→镶贴面砖→面砖勾缝→墙面清理 1、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：用经纬仪在四个大角打垂线、门窗口边崩铁丝吊垂直，同时窗口两侧用经纬仪掌控垂线，然后根据面砖的规 |  |  |  |

技术交底记录（附页1）

交底内容： 格尺寸分层设点，做灰饼。横线：有腰线的以腰线为水平基线，无腰线处以窗户上下口为水平基线。竖向线则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。 2、弹线分格：贴砖按施工大样图，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹水平线时，应计算将面砖的块数，使两线之间保持整砖数。分段分格弹线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制饰面砖出墙尺寸及墙面垂直、平整。 3、排砖：根据大样图（见后附图）及墙面尺寸进行横竖排砖，以保证面砖缝隙均匀，大面和通天柱子、垛子排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。 4、镶贴面砖：在每一分段或分块内的面砖，均为自上向下镶贴。在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。 在面砖背面打满胶粘剂，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面垂直度。 转角处、女儿墙压顶、窗台上下口、腰线等部位平面镶贴面砖时，应采取顶面面砖压立面面砖的做法，做好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。流水坡度方向：以立面中最低一排面砖压底平面面砖，并低出底平面面砖3～5mm的做法，让其起滴水线（槽）的作用，防止尿檐，引起空裂。 5、面砖勾缝：用成品勾缝胶先勾水平缝，纵横交叉处要过度自然，不能有明显痕迹。缝要在一个水平面上，连续、平直、深浅一致、表面压光。 6、墙面清理：勾缝时，应随勾随用面纱蘸清水擦净砖面。勾缝后，常温下经过3d即可清洗残留在砖面的污垢。 三、质量标准 （1）主控项目： 1）饰面砖的品种、规格、颜色、图案的选定 (项目部自行确定)。 2）饰面砖镶贴必须牢固、严禁空鼓、无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺 陷。

技术交底记录（附页2）

交底内容： （2）一般项目： 1）表面平整、洁净、色泽协调一致。 2）接缝填嵌密实、平直、宽窄一致、颜色一致、阴阳角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜（详见操作工艺第（3）条）。 3）套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。 4）流水坡向正确，滴水线顺直（流水坡作法详见操作工艺第（4）条）。 （3）饰面砖允许偏差项目：如下表 饰面砖允许偏差 项目; 允许偏差（mm）; 检验方法. 外墙面砖. 1; 立面垂直; 3; 用2m托线板检查. 2; 表面平整; 2; 用2m靠尺和楔形塞尺检查. 3; 阳角方正; 2; 用20cm方尺和楔形塞尺检查. 4; 接缝平直; 3; 拉5m小线，不足5m拉通线和尺 量检查. 5; 墙裙上口平直; 2. 6; 接缝高低; 1; 用钢板短尺和楔形塞尺检查. 四、施工中应注意的问题 1、成品保护 （1）要及时清擦残留在门窗框上的砂浆，防止锈蚀门窗框。

技术交底记录（附页3）

交底内容： （2）对施工中可能发生碰损的首层入口、通道、阳角等部位，采取临时保护的措施，防止损坏面砖。 （3）拆卸外吊架子时注意不要碰撞墙面，加强成品保护。 2、施工安全 （1）施工前必须详细检查外吊架子的牢固性，确保施工安全，再进行操作。 （2）操作人员必须佩戴安全帽、系安全带，以防高空作业坠落伤人。 （3）严禁从吊架上丢扔东西，操作中使用的工具应妥善放置，防止坠落伤人。 （4）严禁在同一立面上，上下垂直同时作业。 3、技术要求 （1）施工时按面砖的尺寸、颜色进行选砖，避免出现色差。 （2）粘贴部位颜色：1、2、5、6、9、10、12层饰面砖粘贴为黄色，3、4、7、8、11层、屋面女儿墙饰面砖粘贴为红色，腰线为白色饰面砖。 （3）同一墙面不得有一排以上的非整砖，并应将其镶贴在较隐蔽的部位。 4、质量要求 （1）控制好砂浆配合比的稠度。 （2）排完砖后分格缝必须均匀，平、直。 （3）不允许有空鼓、脱落的现象。 （4）砖粘贴成活后尽量减小墙面污染。 5、质量验收记录 依据嘉宁软件形成质量验收记录。

技术交底记录（附页4）

交底内容： 大样图： 正面墙面（图1） 门窗洞口（设计窗口宽均为1500mm，按节点详图排砖正好赶活）（图2） 通天柱、垛做法（图3） 腰线整砖立贴（图4） 做法说明：侧面墙半砖以整砖相接，整砖对应半砖。四大角做法参见正、侧面墙做法。如果排不开活把半砖赶到中间，窗口两侧必须为整砖。 交底人： 日 期：

| 工 程 概 况 建筑面积 | 10800m2 | 层数 | 12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 长40.00m、宽22.50m、高度34.80m |  |  |
| 结构型式 | 框剪结构 |  |  |
| 分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等) 采用外保温外贴饰面砖，本工程为毛坯房建筑，室内装修由业主自理。 |  |  |  |
| 施工现场情况：（需要交代的与施工交底有关的内容。如：现场的土质、场地、流水段的划分等） 在粘贴外墙饰面砖前，外墙保温、基层表面（包括脚手眼、窗台、窗套处）均已验收合格。 |  |  |  |