表L01 技术交底记录 编号：XXX 工程名称; X X工程; 施工班组; 抹灰班组. 分项工程; 室内抹灰工程; 施工图号; 建施:X-XX. 相对人签字; XXX. 交底内容： 一、施工前准备 1、主要材料:袋装白云灰、鼎鹿牌PC32.5水泥、中砂、108胶、耐碱玻纤网等。 2、主要机具与用具：砂浆搅拌机、马蹬、跳板、刮杠、靠尺、托灰板、木抹子、铁抹子等 3、作业条件： ⑴砼质量缺陷处理合格。 ⑵消火栓箱、配电箱安装完毕。 ⑶混凝土及陶粒混凝土砌块墙面基层清除干净。 ⑷样板间，经监理检验已合格，并同意大面积施工。 二、施工工艺 1.工艺流程 基层处理→找规矩、吊垂直→贴灰饼、冲筋→做护角→抹底层灰→抹踢脚板→抹面层灰→细部处理→自检、清理 2. ⑴基层处理：用1:2.5水泥砂浆修补墙面凹陷部分，剃凿凸出部位；填充砌体与砼结构相交部位、消防箱、配电箱后侧已加钢丝网粘贴“耐碱玻钎网”，两边搭接150mm，施工前3个小时洒水湿润墙面；砼基底应用水泥浆（1：2.5）加108胶甩浆拉毛。 ⑵找规矩、吊垂直：以一面墙为基准拉墙体对角线，检查墙面方正；用托线板、铅垂线吊墙体垂直度。 ⑶贴灰饼、冲筋：依据墙体规矩及垂直度偏差，确定抹灰厚度（最薄处不小于15mm）。在距墙角100mm～200mm的位置，用1：2.5水泥砂浆延墙体高度均匀制成四个5mmx5mm的灰饼，用托线板控制灰饼的垂直度（控制在1mm内）。再按已形成的灰饼为基准，向墙体另一侧用同样的方法，其间距不大于1500mm，制作其余灰饼，直至距另一墙角100mm～200mm处。同时用水平尺控制墙体长度方向灰饼的平整度。待灰饼初凝后，用1：2.5水泥砂浆，按垂直地面的方向，分层填充灰饼间的空隙，抹成50mm～80mm宽的灰筋，用托线板、水平尺效核墙面的垂直度、平整度。按灰筋的高度，拉线检查抹灰层厚度。厚度超过25mm的部位，用1：2.5水泥砂浆做10mm的找平处理，在找平层上加“耐碱玻纤网”做加强处理。 ⑷做护角：室内墙、柱和门口的阳角，根据灰饼与墙角的空隙，用方尺归方后，分别在阳角两边吊直，用钢筋卡子卡紧靠尺板，用1：2.5水泥砂浆打底与贴灰饼找平，待砂浆七成干后再用1：2水泥砂浆抹成90度角，最后用靠尺板在阳角两边50mm以外位置，切除、清理多余砂浆，并在过梁底部要归方。护角高度不应低于２ｍ，用角抹子压成钝角。 ⑸ 抹底层灰：抹灰前用108胶素水泥浆涂刷墙面，接着用1：0.5：1混合砂浆抹一遍，厚度约５ｍｍ，刮杠刮平，用木抹子压实，使砂浆挤入细小缝隙内（楼梯间、卫生间、厨房抹灰同室内抹灰）。 ⑹抹踢脚板：距地面200mm范围用1：3水泥砂浆打底，1：2水泥砂浆抹面，厚度与灰筋一致。在距地面150mm处弹出上口线、水平线，用铁抹子修正压光。 ⑺抹面层灰：在底灰上抹 1：1：3混合砂浆，压实与冲筋一平，再用木杠垂直水平刮找一遍，并且用木抹子搓毛、压实。待面层灰达到六～七成干时，用铁抹子按纵横方向反复压实，使墙体表面出现光泽。 ⑻细部处理：电器线盒要切割方正，盒内无灰浆；临时洞口要切割成直搓；墙体与天棚、地面相交的阴角要清理干净，地面无剩余砂浆及落地灰。 ⑼自检、清理：检查墙面的垂直度、平整度、阴阳角方正及角度和踢脚线平直，并在抹完后七日内经常检查、处理墙面的裂痕；墙体表面（含落地灰）、门窗框清理干净。 三、质量标准 1、主控项目 ⑴抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净，并洒水润湿。 ⑵水泥、砂子、108胶等均有产品合格证、检测报告。 ⑶抹灰工程必须分层进行。 ⑷层与层粘结必须牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。 2、一般项目： ⑴表面光滑、洁净、接槎平整，无抹纹。 ⑵孔洞、槽、盒、管道后的抹灰：尺寸正确，边缘整齐、光滑、平整。 ⑶抹灰层总厚度为20mm，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，面灰不得抹在水泥砂浆层上。 ⑷允许偏差：立面垂直：5mm；表面平整、阴阳角垂直、阴阳角方正：4m 四、施工中应注意的问题 1、成品保护： (1）抹灰后24小时，进行喷水养护，每日至少两次，连续三天。 （2）抹灰后及时清理门窗框上的残余砂浆。但要注意塑钢窗框上的保护膜； （3）推小车运送材料，不要碰坏抹灰层。木杠、铁锹、跳板等不要靠墙放置。施工中不得蹬踩门窗框。 （4）封闭房间，保护成品。 （5）抹灰层凝结前，防止快干、水冲、撞击和挤压，保证灰层不受损害。 2、施工安全： （1）马蹬、跳板必须牢固、稳定。 （2）吊车送灰，采用对讲机联系信号，吊车停稳后卸灰。 （3）砂浆搅拌机要设专人操作维修，间歇时，要切断电源。 3、施工技术： （1）混合砂浆及水泥砂浆不能混用。 （2）不能囤积砂浆，落地灰及时使用，严禁使用隔夜灰。 4、质量记录：依据“嘉宁软件”形成质量记录(略) 交底人签字：XXX 日 期：XXX.

| 建筑面积 | 11412.96m2 | 层数 | 主体27层、地下室1层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 长25.030m、宽19.530m、高度83.10m |  |  |
| 结构型式 | 框剪结构 |  |  |
| 分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等) 地下室内墙不做抹灰；窗台为预制大理石窗台板，不做抹灰；卫生间、厨房墙面粘贴瓷砖；室内抹灰为一般抹灰。 |  |  |  |
| 施工现场情况： 主体结构已结束并通过有关部门验收合格，砌筑工程、塑钢窗框安装均已通过监理检查验收合格。 |  |  |  |

工 程 概 况